BARITMIX +

| Az egyes komponenseket mennyiségét oxid formában adjuk meg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| komponesek S % | 0 - 0,5 | 0,5 - 1,5 | 1,5 - 8 | 8 fölötti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BaO | 28,91 | 14,5 | 11,2 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe2O3 | 21,03 | 25,2 | 30 | 42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CaO | 6,31 | 11,7 | 10,8 | 6,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO3 | 15,09 | 7,55 | 5,83 | 6,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SiO2 | 13,0 | 8,00 | 9,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MgO | 3,93 | 7,21 | 6,56 | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 13,43 | 28,1 | 29,3 | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |